## Slide 1
封装方案与加速老化实验设计
示例数据，仅用于展示版式与排版
01
比较三种封装结构的水汽阻隔能力与老化后的效率衰减，考察封装方案对器件寿命的影响。
封装方案 | 样品数量 | 封装结构 | 测试条件
玻璃–玻璃 | 24 | UV 胶＋玻璃背板 | 85 °C / 85% RH
PET 薄膜 | 24 | 氟聚合物薄膜 | 85 °C / 85% RH
铝塑膜 | 20 | 铝箔复合膜 | 85 °C / 85% RH
无封装对照 | 12 | 仅边缘密封 | 常规环境存放
老化流程与表征节点
所有样品老化前完成初始效率与外量子效率测试，之后每 200 小时复测一次电流–电压特性。薄膜组另在 500 小时增加一次水汽渗透率测量，用于核对阻隔层性能与效率衰减的对应关系。
Notes: 来源：用户提供的 source-content.pptx，来源：原报告第11页。本页为中文改写，未增加外部实验结论。

## Slide 2
封装材料对效率保持率影响显著
示例数据，仅用于展示版式；指标为不同老化时长的效率保持率（%）。
02
三组样品均在 85 °C / 85% RH 下老化 1000 小时；柱状图为每 200 小时一次的效率保持率。
Chart: 
| 0 h | 200 h | 400 h | 600 h | 800 h | 1000 h
玻璃–玻璃 | 100 | 99.2 | 98.4 | 97.5 | 96.8 | 96.1
铝塑膜 | 100 | 97.9 | 95.2 | 92.3 | 89.4 | 86
PET 薄膜 | 100 | 95.6 | 90.3 | 84.8 | 78.2 | 71.5
玻璃封装衰减最慢
玻璃–玻璃组 1000 小时后保持率仍有 96.1%，衰减主要发生在前 200 小时，随后趋于平缓。
薄膜方案差异明显
PET 薄膜组保持率降至 71.5%，边缘密封处出现明显水汽侵入；铝塑膜组为 86.0%，介于两者之间。
本组实验提示
阻隔性能与衰减速率基本对应，后续需结合水汽渗透率数据建立定量关系。
Notes: 来源：source-content.pptx 第14、15、19页。完整观测和不完整观测的全部数据按第19页原始精度录入可编辑图表。单位为相对L2误差百分数。T: 0.0795%, 0.0636%; H₂: 0.2163%, 2.9191%; O₂: 0.0618%, 2.0941%; O: 3.7163%, 0.4876%; OH: 0.825%, 0.3378%; H₂O: 0.1287%, 0.0493%; H: 1.1756%, 9.7952%; HO₂: 26.2905%, 7.5824%; H₂O₂: 28.3107%, 19.7536%; N₂: 0.0264%, 0.3353%; sL: 2.6967%, 4.0669%

## Slide 3
阶段结论与后续研究安排
示例数据，仅用于展示版式
03
已完成：文献梳理、三组封装样品制备与 1000 小时老化对比
玻璃–玻璃封装在高温高湿环境下表现最稳定，薄膜方案的效果与材料阻隔能力密切相关。边缘水汽侵入是薄膜封装效率下降的主要原因，后续需要重点关注阻隔层与边缘密封工艺的匹配。
后续方向一｜阻隔层厚度优化
厚度梯度样品制备
制备不同厚度的阻隔层样品，测量水汽渗透率随厚度的变化，确定性价比最优的厚度区间。
边缘密封工艺对比
比较不同边缘密封材料与工艺参数，检验其对水汽侵入路径的抑制效果和长期可靠性。
后续方向二｜多环境因子耦合老化
温湿度与光照耦合
建立温湿度与光照耦合的老化矩阵，研究实际户外条件下多因子协同作用对衰减的影响。
寿命预测模型验证
利用老化数据拟合衰减模型，分别检验实验条件范围内外的预测误差，避免用单一工况结果概括寿命表现。
Notes: 来源：用户提供的 source-content.pptx，来源：原报告第16–17页。本页为中文改写，未增加外部实验结论。